Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis
Bauen im Bestand

Projekt:		
Auftraggeber:		
Erstellt von:		

Vergabeart:		
Angebotseröffnung:	Datum:		Uhrzeit:		
	Ort:		
Ende der Zuschlagsfrist:	Datum:		
Ausführungsfrist:	Beginn:		Ende:		

Bieter:		

		
			Summe netto:	.............................. EUR
zzgl. 19% MwSt:	.............................. EUR
Summe inkl. MwSt:	.............................. EUR

	(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)	

 
	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3	
01	Putzarbeiten	4	
01.01	Demontage/Abbruch	4	
01.02	Reinigen Untergrund	5	
01.03	Vorbehandlung/Haftgrund/Tiefgrund	6	
01.04	Spritzbewurf	7	
01.05	Grundputz/Deckputz	8	
01.06	Ober-Edelputz	9	
02	Beschichtung / Anstrich	10	
	Zusammenstellung (Ebene 2)	11	
	Zusammenstellung	12	

Putzarbeiten nach DIN 18350

Gewerk

Bauherr

Bauabschnitt

Vorbemerkung
Grundlage für die Ausschreibung sind die Produkte der Firma aerodurit® Putz- und Betontechnologie GmbH. Die Verarbeitung muss laut Herstellerrichtlinien und Technischen Datenblättern erfolgen. Für die Ausführung sind zu beachten: die Vorschriften der VOB, DIN 998-1, DIN V 18550 Putz und Putzsysteme – Ausführung, DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Beachten
•	Keine Vorbehandlung mit chemischen Mitteln
•	Salzanalyse entfällt
•	Grundierung der Untergründe
•	Beachtung der Lüftungsregeln
•	Kein Einsatz von Trocknungsgeräten
•	während der Erhärtungs- und Trocknungsphase des Putzes ist für ausreichende Belüftung zu sorgen
•	Keine Haftbrücke
•	Keine horizontalen und vertikalen Sperren notwendig
•	Keine Trocknungsgeräte einsetzen. 

Für die Ausführung sind zu beachten:
•	die Vorschriften der VOB
•	DIN 998-1, DIN V 18550 Putz und Putzsysteme – Ausführung
•	DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten
•	DIN 18531 – 18534
•	Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien
•	die allgemein anerkannten Regeln der Technik
•	die besonderen technischen Vorbemerkungen DIN V 18550 vom April 2005 regelt unter anderem die Mindestputzdicken
•	die Lage der Putzbewehrung
•	die Umgebungstemperaturen für Putzarbeiten 

DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem:
•	Nebenleistungen und besondere Leistungen, Aufmaß und Abrechnung
•	Putzbewehrung / Putzträger auf kritischen Untergründen
•	Putzbewehrung stellt eine vollflächige Armierungslage mit Gewebeeinlage auf dem erhärteten Unterputz / Grundputz dar

Die sorgfältige Ausführung der Vorarbeiten ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Sanierung
v190320

01	Putzarbeiten
01.01	Demontage/Abbruch

01.01.0010	Altputz abschlagen
Altputz inkl. Spritzbewurf an Mauerwerk bis ca. 80 cm über horizontal sichtbarer Feuchtigkeitsgrenze abschlagen, Bauschutt entsorgen.
Die Wandflächen sind vollflächig zu reinigen.
Putzdicke: bis 30 mm

Putzart: 

Bauteile: 
 m²	......................	..............................
01.01.0020	Auskratzen mürber Fugen
Auskratzen mürber Fugen bis festes Material stehenbleibt, durch kräftiges Abbürsten mit einem Stahlbesen.
 m	......................	..............................
Summe 01.01	Demontage/Abbruch		..............................	

01.02	Reinigen Untergrund
01.02.0010	Untergrund reinigen, grober Schmutz
Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z. B. Gips-, Mörtel-, Farbreste oder Öl.

Art der Verschmutzung:
 m²	......................	..............................
01.02.0020	Algen/Pilze entfernen
Auf Algen- und Pilzbefall an Fassadenflächen prüfen, ggf. fachgerecht entfernen, vor Aufbringen von Fassadenputz.

Untergrund:

Flächengröße:

Fassade:
 m²	......................	..............................
Summe 01.02	Reinigen Untergrund		..............................	

01.03	Vorbehandlung/Haftgrund/Tiefgrund
01.03.0010	Löcher auffüllen
Löcher und Fehlstellen in Mauerwerk auffüllen, von Hand auswerfen, ausmauern
Mörtel: aerodurit® EP2010 Mikroporen-Spezial-Sanierputz
Festigkeitsklasse: CS II

 m	......................	..............................
01.03.0020	Ausgleichsputzschicht
WICHTIG: Bei Unebenheiten des Untergrundes, über +/-10 mm und größer, Ausgleichputz (mit aerodurit®️ EP2010) aufbringen, planeben abziehen. Ausgleichputz 24 Stunden aushärten lassen.
 m²	......................	..............................
01.03.0030	Putzgrund verfestigen
Alle Untergründe mit aerodurit® CALSOL NATURE M-5 Grobkörnige Mineralgrundierung verfestigen. Auftrag 1-lagig, nicht überstreichen. 24 Std. Standzeit einhalten. 
 m²	......................	..............................
Summe 01.03	Vorbehandlung/Haftgrund/Tiefgrund		..............................	

01.04	Spritzbewurf
01.04.0010	aerodurit® EP2010 Mikroporen-Spezial-Sanierputz Vorspritz / Spritzbewurf
Gut vornässen. Vorspritz, manuell oder maschinell, generell flächendeckend und warzenförmig. Standzeit mind. 12 Std. Standzeit bis zur Tragfähigkeit einhalten. Sinterschichten entfernen.
 m²	......................	..............................
Summe 01.04	Spritzbewurf		..............................	

01.05	Grundputz/Deckputz
01.05.0010	Eckschutzleisten, verzinkt, Außenputz
Verzinkte Eckschutzleisten mit (PVC) Schutzkante, für Außenputz an allen Ecken und Kanten, in unterschiedlichen Längen lotrecht einbauen. Eckschutzleisten nicht mit gipshaltigen Ansetzmörtel ansetzten! aerodurit® Mikroporen-Spezial-Sanierputz als Ansetzmörtel verwenden.
 m	......................	..............................
01.05.0020	aerodurit® EP2010 Mikroporen-Spezial-Sanierputz Grundputz- Deckputzauftrag
Putzaufbau siehe Technisches Merkblatt. Putz 2-lagig nass in nass (von Hand anwerfen oder maschinell anspritzen), lot- und fluchtgerecht mit leichtem Druck aufziehen, nach ca. 1-4 Stunden (Fingerdruckprobe) strukturieren/filzen. Putzoberfläche nicht mit triefend nassem Schwammbrett filzen da Gefahr der Bindemittelanreicherung und folgend Gefahr von Oberflächenrissen. Herstellervorschriften beachten. Gesamtputzdicke: mind.≥ 25 mm. 
 m²	......................	..............................
01.05.0030	Putzarmierung, Glasfaser
Putzarmierung mit Glasfaser, alkalibeständig, Maschenweite 10 x 10 mm vollflächig an Wandflächen im letzten Drittel der letzten Putzlage verdingen. Stöße mind. 100 mm überlappen.

Angeb. Fabrikat:
 m²	......................	..............................
01.05.0040	aerodurit® EP2010 Mikroporen-Spezial-Sanierputz als Fassadendeckputz, verrieben, d = ca. 3 mm
Fassadendeckputz herstellen, als Spachtelputz aufziehen, d = ca. 3 mm, Struktur: verrieben.
 m²	......................	..............................
Summe 01.05	Grundputz/Deckputz		..............................	

01.06	Ober-Edelputz
01.06.0010	Empfohlende systemkonforme Produkte
aerodurit® FP2015 Kalkzement Spezial-Feinputz
aerodurit® SBS1065 Kalkzement Spezial-Edelputz
aerodurit® SSP1070 Kalkzement Spezial-Scheibenputz 
 m²	......................	..............................
Summe 01.06	Ober-Edelputz		..............................	
Summe 01	Putzarbeiten		..............................	

02	Beschichtung / Anstrich
02.0010	Empfohlenes Produkt: aerodurit® SOLAMENT CLIMATE Klima-Silikatfarbe. 
Siehe Technisches Merkblatt Hersteller.
 m²	......................	..............................
Summe 02	Beschichtung / Anstrich		..............................	

01.01	Demontage/Abbruch		..............................	
01.02	Reinigen Untergrund		..............................	
01.03	Vorbehandlung/Haftgrund/Tiefgrund		..............................	
01.04	Spritzbewurf		..............................	
01.05	Grundputz/Deckputz		..............................	
01.06	Ober-Edelputz		..............................	
Summe 01	Putzarbeiten		..............................	

01	Putzarbeiten		..............................	
02	Beschichtung / Anstrich		..............................	

	Summe Zusammenstellung:		..............................	
	Summe ohne Nachlass:		..............................	
	Nachlass (..............................%):		..............................	
	Summe netto:		..............................	
	zzgl. 19% MwSt:		..............................	
	Summe inkl. MwSt:		..............................